纸杯、纸碗、纸盖检验作业指导书

检验准备、抽样、试验、判定、隔离与放行

| 文件编号 | QMS-WI-QC-001 | 适用范围 | 纸杯 / 纸碗 / 纸盖 | 生效日期 | ____年__月__日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 执行纪律 | 检验员不得凭经验放行；除来料检验外，任何检验结果必须绑定派工单号、工单行号和工序序号，并追溯到产品料号、原料批号、设备/班次、样品位置、工具代码/状态和原始数据。 |
| --- | --- |

# 1 角色与职责

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 操作员/班组长 | 按工艺卡生产、清场、首件自检、异常停机、隔离可疑品；不得自行放行 |
| IQC | 原纸、淋膜纸、油墨、胶黏剂、塑料件和包装材料来料检验及资料核对 |
| IPQC | 首件、巡检、设备参数、关键外观和过程记录；发现关键缺陷立即停线 |
| FQC/OQC | 成品批检、抽样、破坏性试验、包装标识核对、放行建议 |
| QE/质量负责人 | 标准维护、SKU卡批准、外检计划、异常判定、批次放行、纠正措施关闭 |

# 2 检验前准备

| 步骤 | 操作要求 | 不符合时 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 文件 | 核对最新受控版：标准、SKU卡、BOM、工艺卡、客户图纸、抽样计划。 | 停止检验，找质量负责人确认版本 |
| 2.2 环境 | 检验区清洁、无粉尘/异味/化学品；照度足够；食品接触样品不得落地。 | 清洁后复核；已污染样品隔离 |
| 2.3 仪器 | 确认量具、天平、温度计、挺度仪、计时器在校准有效期；检查零点和外观。 | 停用并贴“待校准”标识 |
| 2.4 样品 | 按批次随机抽取，记录箱号、层位、时间段、设备位置；样品与留样分开。 | 重新抽样，避免便利抽样 |
| 2.5 安全 | 热水/热油试验防烫；刀具剪样佩戴防护；废液按规定处理。 | 停止危险操作，先纠正安全条件 |
| 2.6 派工单 | 扫描派工单，核对工单行号、工序、SKU、数量、机台、BOM/工艺版本和水测/油测要求；系统生成首件、巡检和批检节点。 | 信息不一致或节点未生成时冻结派工单，不得开工 |

# 3 作业流程

| 阶段 | 作业顺序 | 输出记录 |
| --- | --- | --- |
| 来料 | 资料核对 -> 外观/尺寸/水分/定量/膜层抽测 -> 合格标识 -> 入库 | 来料检验记录、合规资料清单 |
| 派工/开机 | 扫描派工单 -> 核对SKU/BOM/工序/机台 -> 清场和设备点检 -> 参数设定 -> 首件制作 | 派工校验、首件待检任务 |
| 首件 | 外观/尺寸/容量或配合 -> 按SKU分别做水渗漏、油渗漏 -> 挺度/承载 -> 工具状态核对 -> IPQC批准 | F-02、F-05；首件状态 |
| 生产中 | 操作员自检 -> 系统按时间/数量生成巡检 -> IPQC扫码取样 -> 必检项/触发水油测试 -> 关键外观逐件防错 | F-03、F-05；巡检序号和时效 |
| 成品 | 报工申请 -> 完整性审计 -> 外观/尺寸/容量 -> 水测 -> 油测 -> 挺度/配合 -> 包装标识/数量 -> 判定 | F-04、F-05；批次判定 |
| 放行 | 首件/巡检/水测/油测/工具/外检/NCR核对 -> 质量负责人签发 -> 入库/出货 | F-08；派工单已放行/完工 |

| 系统门禁 | 通过条件 | 未通过时 |
| --- | --- | --- |
| 首件门禁 | 首件状态=合格；SKU要求的水测/油测均为合格；工具状态=有效 | 派工单保持“首件待检/冻结”，禁止生产报工 |
| 巡检门禁 | 巡检序号连续、在应完成时间内完成；关键缺陷=0 | 超期预警并按风险冻结；异常停机隔离 |
| 完工/放行门禁 | 全部必需节点完成；批检合格；外检有效；异常关闭；质量负责人批准 | 禁止完工、入库和出货 |

# 4 检验方法

## 4.1 外观与气味

在自然光或不低于规定照度的白光下，逐件检查杯口/碗口、杯底/碗底、接缝、内外表面、膜层、印刷、毛边、异物、霉斑、油污和变形。闻样品是否有明显异臭；不得用鼻子直接贴近接触面。

## 4.2 尺寸与容量

| 项目 | 方法 | 记录/判定 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 用校准量具测口径、底径、高度、边缘、盖内外径、配合深度；每个位置至少测2次，取平均或最大差异。 | 按SKU卡上下限；超限即不合格 |
| 容量-称量法 | 空样品质量m1；加入规定温度的水至标称线/规定位置，质量m2；V=(m2-m1)/ρ，水温和ρ记录；5只取平均。 | 容量偏差d=¦V-V均¦/V×100%；按产品标准和SKU卡判定 |
| 容量-量筒法 | 按样品口径选择量筒，加入23℃左右水至标线，再倒入量筒读数；5只取平均。 | 读取到量筒分度值；禁止凭视觉估算 |

## 4.3 水渗漏与油渗漏/耐温

| 测试 | 适用与条件 | 工具代码 | 操作和判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水渗漏-热饮/热食品 | SKU规定水温、时间、液位；未规定时不得由检验员自行决定。 | TOOL-LEAK-001/003/004/005/006 | 样品置于干燥承载板，加入规定水量并计时；检查底部、侧面、接缝及板面。不得漏水、渗水、水印、脱层、明显软化或变形。 |
| 水渗漏-冷饮/一般水性 | SKU规定水温、时间、液位；注意冷凝水与真实渗漏的区分。 | TOOL-LEAK-001/003/004/005/006 | 可用平行条块使底部离板；记录实测温度和时间。不得漏水、渗水或在接触板形成由样品导致的水印。 |
| 油渗漏/耐热油 | 仅用于SKU声明的油性食品；由SKU规定油种/模拟物、油温、时间和液位。 | TOOL-LEAK-002/003/004/005/006 | 使用专用受控油测试容器；检查底部、侧面、接缝和板面。不得有油印、渗油、脱层、软化或结构失效。 |
| 酸性/其他介质 | 按批准SKU或客户/标准规定的介质与条件。 | 按方案选择并记录 | 不得与水测、油测合并成一个结果；介质、温度、时间、样品位置和观察必须可追溯。 |

水测和油测是两个独立检验节点。SKU要求两者时必须分别完成、分别记录、分别判定；任一必需测试未完成、不合格或所用工具状态无效，立即冻结派工单/批次，不得以另一测试结果代替。

## 4.4 挺度、承载与配合

| 项目 | 方法 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 纸杯挺度 | 按挺度仪说明和GB/T 27590-2022，测头位于杯高约2/3处，接缝朝向测试者，5只取平均，精确至0.01 N。 | 按容量档限值；平均值和单只异常均记录 |
| 纸碗/纸盖挺度或承载 | 按SKU卡使用专用治具；承载试验记录载荷、时间、变形、破裂、脱层和恢复情况。 | 不得影响叠放、装配和使用；客户要求优先 |
| 盖杯配合 | 对每个规格至少5套：装配、提拿、倾斜、轻摇、饮口/通气孔功能；测配合深度和脱盖力（若有）。 | 不得松脱、歪斜、卡死或产生尖锐毛刺 |

## 4.5 过程巡检与100%防错

| 检查点 | 频次/触发 | 必须检查与记录 | 异常动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首件 | 每张派工单；开机/换线/换模/换料/换版/换规格 | 派工单号、触发原因、外观、尺寸、容量/配合、SKU要求的水测和油测、挺度/承载、工具代码/状态 | 状态非合格不得量产；调整后重新首件 |
| 过程巡检 | 至少每小时1次；并可按产量、换料、参数超限、投诉风险触发 | 派工单号、巡检序号、应完成/实际时间、样品位置、接缝、底部、膜层、印刷、异物、尺寸、参数；按SKU/风险触发水测或油测 | 超期预警/冻结；关键异常停线，隔离自上次合格点 |
| 100%逐件防错 | 全程 | 混料、漏装、错向、严重缺陷、异物、明显漏底/开口、盖杯不配 | 不得用抽样替代；不确定时全检 |
| 包装/完工 | 每箱/每托及派工单完工前 | 规格、数量、批号、标签、外箱、封口、留样；首件/巡检/水测/油测/工具节点完整 | 缺项不得完工；重工/重贴标后复核 |

# 5 抽样和判定

5.1 采用“关键缺陷零接受 + 主要/次要缺陷按加严抽样 + 破坏性项目每批5只”的组合。抽样必须覆盖不同箱号/时间/位置。

5.2 抽样中发现1个关键缺陷，整批待定并启动100%筛选或返工；发现主要缺陷超过批准数，整批不放行；复验不得把原始不合格记录删除。

5.3 外检样品必须从正常生产批中随机抽取并封样，样品标签包含料号、批号、生产日期、材质、用途、抽样人、抽样日期和试验项目。

# 6 不合格处理

| 动作 | 要求 |
| --- | --- |
| 标识 | 红色“不合格/待判”标签；标识到箱/托/批，不得只标识散件 |
| 隔离 | 物理隔离并锁定系统状态；禁止与合格品混放、混箱、混出货 |
| 调查 | 追溯原料批、设备、工艺参数、人员、时间、箱号、上次合格点 |
| 处置 | 返工、挑选、降级、报废或让步接收；食品安全/关键缺陷不得让步接收 |
| 复验 | 返工后按原项目复验；复验样品和结果单独记录，不覆盖第一次结果 |
| 关闭 | 质量负责人确认原因、纠正措施、效果验证和放行/报废结论 |

# 7 工具使用、点检与校准最低要求

| 代码/工具 | 用途 | 使用前点检 | 校准/确认与系统控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| TOOL-VIS-001/002 标准照明、放大镜 | 首件/巡检/成品外观 | 照度、清洁、完好 | 照度定期确认；异常证据拍照 |
| TOOL-DIM-001/002/003 卡尺、尺、高度尺、通止规/配合检具 | 尺寸、盖杯配合 | 归零、磨损、清洁、适用SKU | 计量校准/标准样比对；到期停用 |
| TOOL-MASS-001 / TOOL-CAP-001 天平、量筒 | 容量、定量、加液 | 水平、归零、砝码/容量确认、清洁 | 按证书周期校准；记录序列号 |
| TOOL-LEAK-001/002 水测/油测装置 | 水渗漏、油渗漏、耐温 | 介质、清洁、液位、加热、防烫、温度稳定 | 温度均匀性确认；水油防交叉污染 |
| TOOL-LEAK-003/004/005/006 温度计、计时器、承载板、吸水/吸油纸 | 水/油测试原始条件与观察 | 示值、走时、干燥、洁净、耗材批次 | 温度/时间校准或比对有效 |
| TOOL-STR-001/002 挺度仪、砝码/承载治具 | 挺度、承载、叠放 | 归零、压头/治具、标准件/砝码 | 按证书周期校准/核查 |
| TOOL-MAT-001 / TOOL-ENV-001 原料量具、照度计 | 定量、厚度、膜层、工位照度 | 刀口/测头、零位、示值 | 按证书周期校准 |
| TOOL-TRACE-001 扫描器/移动终端 | 绑定派工单、样品和工具 | 联网、电量、账号、时间同步 | IT点检；不是计量器具 |

每次检验记录实际使用的工具代码；明道云从工具主数据读取校准/确认状态。到期、停用、损坏、不适用或未记录工具时，不得提交“合格”。

# 8 记录要求

使用《03_质量检验记录表单汇编》对应表单；记录不得涂改。错误采用单线划改并签名/日期；电子化时字段名、枚举值和审批节点按《04_明道云对接字段与检验计划.xlsx》。